Sanace železobetonové konstrukce balkónů a lodžií pomocí cementové hydroizolační stěrky

PŘÍPRAVA NOSNÉ KONSTRUKCE

odstranění všech volně oddělitelných částí a zbavení nečistot

Nosnou konstrukci je třeba zbavit všech nášlapných vrstev, izolací, neúnosných vyrovnávacích materiálů a všech nesoudržných volně se oddělujících částí konstrukce (otryskání, obroušení konstrukce).

Při odkrytí výztuže železobetonové konstrukce je vhodné přizvat projektanta - statika, který na základě diagnostiky stavu železobetonové nosné konstrukce rozhodne o rozsahu sanačních prací a případných dalších opatření.

Sanovat lze konstrukci s minimální pevností povrchových vrstev 1,5 kN/mm2. V ostatních případech je nutno technologický postup konzultovat s projektantem, případně technickým poradcem firmy danného systému.

Zábradlí kotvené skrz nášlapnou vrstvu nutno odstranit, montáž nové konstrukce zábradlí smí být pouze z čela, nebo ze spodu balkónu (lodžie).

očištění a zbavení rzi ocelové výztuže

Případnou obnaženou ocelovou výztuž, odkrytou po odstranění všech nesourodých částí, zbavíme koroze ( očistíme do běla dle ČSN ) a to vhodným způsobem, nejlépe opískováním, případně dokonalým mechanickým očištěním.

Předem očištěná  ocelová výztuž se důkladně ošetří pomocí štětce po celé ploše ochranným a adhezním nátěrem – suchá cementová směs s ušlechťujícími aditivy a obsahem polypropylénových vláken..

Ochranný nátěr se nanáší pouze na ocelovou výztuž!!!

upravení  oblasti soklu

Oblast lepení obkladu soklu je třeba upravit tak, aby výsledně byl líc soklu v rovině se svislou stěnou, případně zapuštěn s ukončením nad soklem okapničkou.

Úprava s okapničkou brání zatékání vody za sokl po ukončení životnosti pružných tmelů

vyspravení výtluk ŽB konstrukce

Vysprávku výtluků železobetonové konstrukce je třeba provézt jemnozrnou  vyrovnávací opravnou hmotou, rozsah použití 1-20mm, pevnost v tlaku 30MPa, pevnost v tahu za ohybu 5MPa, se zpracovatelností do 15min a pochůzí po 2-3hod – rychletvrdnoucí. Hmota je možno dále vrstvit, nejdříve však po 3hod..

Před samotnou aplikací opravné hmoty podklad důkladně navlhčíme (nesmí ovšem zůstat voda stát na podkladu – kaluže vody) nebo jej předem napenetrujeme penetrací na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad ředěné 1:5 – 1:10 s čistou vodou

V případě nestandardních  podkladů je nutné aplikovat disperzní penetraci s dobou zasychání 2-4hod, obsahující křemičitý písek, nebo epoxidovou bezrošpoutědlovou penetraci se vsypem křemičitého písku. Podklad musí být suchý a čistý. Jiná opatření určí projektant na základě stavu konstrukce.

Upravení čela a podhledu, povrchu svislÝch konstrukcí

ŽB konstrukce se po hrubém vyrovnání sanační hmotou opatří vhodným stěrkovým tmelem s vložením armovací tkaniny a příslušných rohových profilů. Plochy je možno po vyschnutí, nejdříve však po 2 dnech, vyhladit vybroušením a následně opatřit penetrací a zvolenou povrchovou úpravou. Doporučujeme osadit na spodní hranu čela profil rohový PVC s okapničkou "LT" pro zamezení zatékání vody na podhled.

Doporučení - zateplení balkonové desky a SVISLÝCH Konstrukcí

Abychom zamezili dalšímu tepelnému namáhání železobetonové konstrukce doporučujeme tyto konstrukce chránit kontaktním zateplovacím systémem, případně přerušit tepelný most v místě styku se stěnou.

Spádová vrstva

Vytvoření spádové vrstvy pomocí cementového potěru – Pomalá

variAnta, zrání 28dní

Pro vytvoření spádové vrstvy se použije cementový potěr třídy CT-C25-F5, vyztužený vláknem, aplikační tloušťka 10-100mm, zrnitost směsi 4mm. Potěr nanášíme běžným způsobem a hladící latí ve spádu 1,5% směrem od svislé konstrukce.

Podkladní betonové plochy je nutné před aplikací předem napenetrovat penetrací na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad ředěné 1:5 – 1:10 s čistou vodou.

V případě nestandardních  podkladů je nutné aplikovat disperzní penetraci s dobou zasychání 2-4hod, obsahující křemičitý písek, nebo epoxidovou bezrozpouštědlovou penetraci se vsypem křemičitého písku. Podklad musí být suchý a čistý. Jiná opatření určí projektant na základě stavu konstrukce.

Cementová potěr je nutno dilatovat dle obecných zásad.

Následná další aplikace jakýchkoliv vrstev možná po vyzrání cem. potěru!!!

Vytvoření spádové vrstvy pomocí vyrovnávací hmoty na bázi

cementu – rychlá varianta, následná aPlikace možná po cca 3hod.

Pro vytvoření rychlé spádové vrstvy se použije hmota na bázi cementu a modifikujících přísad, rozsah použití 1-20mm, pevnost v tlaku 30MPa, pevnost v tahu za ohybu 5MPa, pochuzí po 2-3hod – rychletvrdnoucí. Hmota se nanáší běžným způsobem a hladící latí se upraví v min. spádu 1,5% směrem od svislé konstrukce. Aplikační tloušťka 1-20 mm, po vyzrání (cca 3 hod.) lze vrstvit.

Podkladní betonové plochy je nutné před aplikací předem napenetrovat penetrací na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad ředěné 1:5 – 1:10 s čistou vodou.

V případě nestandardních  podkladů je nutné aplikovat disperzní penetraci s dobou zasychání 2-4hod, obsahující křemičitý písek, nebo epoxidovou bezrozpouštědlovou penetraci se vsypem křemičitého písku. Podklad musí být suchý a čistý. Jiná opatření určí projektant na základě stavu konstrukce.

Vyrovnávací cementovou hmotu je nutno dilatovat dle obecných zásad.

Při aplikaci nutno zamezit přímému slunečnímu svitu a to po celou dobu zrání!!!

HYDROIZOLACE

Provedení hydroizolace – hydroizolační hmota TERIZOL

Připravený podklad napenetrujeme.

Osadíme ukončovací okapový profil na spádovou vrstvu a zafixujeme jej přes perforovanou část ( vylisované otvoru ) mrazuvzdorným flexibilním lepící tmel s technologií low dust šetřící okolní prostředí při zpracování, kvalitativní třídy C2T S1, max. dobou zavadnutí do 20min a max dobou zpracovatelnosti max. 90min.

Jednotlivé díly okap. profilu přiložit k sobě s dilatační pauzou 2mm. Mezeru následně překryjeme systémovou spojkou, kterou na okapový profil zafixujeme trvale pružným tmelem na bázi MS-polymeru. Je možné také systémovou spojku vynechat, dojde-li k přeložení plechů a to min. 5cm se spojením pomocí trvale pružným tmelem na bázi MS-polymeru.

Tvoří-li se roh okapového profilu přímo při realizaci, nutno vzniklou diagonální spáru na okapovém profilu vytmelit tmelem na bázi MS-polymeru.

Podél uloženého okapového profilu naneseme na nášlapnou vrstvu v šířce 10-15cm hřebenem 3x3 nebo maximálně 4x4 jednosložkovou hydroizolační hmotu na bázi cementu, minerálních pojiv a modifikujících přísad, schopnou překlenout aktivní trhliny konstrukcí před dotvarováním do hodnoty 0,75mm, určená pro styk s chlorovanou vodou, vhodná pro tlakovou vodu a schopností přemostění trhlin i za velmi nízké teploty ( -20°C ).

Hydroizolační stěrku možno provádět na vyzrálý podklad s minimální pevností v tlaku 20 MPa!!!

Přes perforovanou část okapového profilu pokrytou flexibilním lepícím tmelem s technologií low-dust šetřící okolní prostředí při zpracování a přes 10-15ti cm pás hydroizolační stěrku naneseného podél profilu, zatlačíme systémový polyetylénovou pásku šíře max.150mm, podélně tak, aby jedna část zakrývala perforaci profilu a druhá část byla uložena v hydroizolační hmotě.

Taktéž řešíme kouty a napojení přes balkónový okapový plech.

Dbáme na to aby ani jedna hmota nebyla již ve fázi tuhnutí.

Nutno počítat s dobou zpracovatelnosti!!!

Po uložení polyetylénové pásky  pokračujeme s hydroizolační hmotou  (hřeben 3x3, max. 4x4) po zbylé ploše nášlapné vrstvy, včetně osazení izolační pásky u styku svislé a vodorovné roviny ( sokl ).

Izolační pásku  opět vkládáme do ještě nezatuhlé hydroizolační hmoty.

Nutno počítat s dobou zpracovatelnosti!!!

Při aplikaci hydroizolační hmoty nutno zamezit přímému slunečnímu svitu a to po celou dobu zrání!!!

Hydroizolační stěrku možno provádět na vyzrálý podklad s minimální pevností v tlaku 20 MPa!!!

Po 6 hod. aplikujeme druhou vrstvu hydroizolační hmoty a to od vnější  hrany izolační pásky překrývající oplechování až po vnější hranu izolační pásky u soklu, tak aby vznikla po celé ploše nášlapné vrstvy, včetně soklu, souvislá hydroizolační vrstva.

Při aplikaci hydroizolační hmoty nutno zamezit přímému slunečnímu svitu a to po celou dobu zrání!!!

DILATACE -	Maximální rozměry dilatačního celku jsou 3x3 m u všech dlažeb. U ploch s jedním rozměrem výrazně převažujícím (úzké a dlouhé plochy) je nutno dilatace posuzovat individuálně (max. však dvojnásobek šířky). Dilataci je dále nutno provést nad statickými prvky konstrukce např. I profily, v místech kde již dnes jsou statické trhliny.

Dilataci je nutné provést ve shodném místě od podkladních vrstev až po dlažbu s vyplněním trvale pružným tmelem s distančním provazcem, nebo provedením s  dilatačními lištami.

Lepení dlažby vysoce flexibilním tmelem s technologií low-dust šetřící okolní prostředí

K lepení dlažby na balkonech se použije mrazuvzdorný flexibilní lepící tmel s technologií low dust šetřící okolní prostředí při zpracování, kvalitativní třídy C2T S1, max. dobou zavadnutí do 20min a max dobou zpracování do 90min. Lepení probíhá metodou buttering-floating.

Pokládka dlažby začíná vždy od okapového profilu!!!

První řadu dlaždic nutno osadit min. 10mm přes okapový profil!!!

Doporučený typ a rozměr používaných dlaždic je TAURUS (300x300mm,63S,73S,76S… a to kvůli většímu množství spár, které po vyplnění flexibilní spárovací hmotou plní lépe dilatační funkci.

Flexibilní spárovací hmota s technologií PROTECT3 a PURE-CLEAN = bez možnosti výkvětů s velmi dobrou chemickou odolností na chlorovanou vodu, NaOH 2g/l, NaOH 10g/l, desinfekčním čistícím prostředkům na bázi chloranů, 2% kyselině mléčné, střední chemickou odolností proti 5% kyselině mléčné, 2% kyselině chlorovodíkové a nízkou chemickou odolností proti 5% kyselině chlorovodíkové.

Minimální šíře spáry je 5mm.

Minimální souvislá vrstva lepícího tmele je 5 mm.

Styk spodní plochy první řady dlaždic s okapovým plechem je nutné vytmelit trvale pružným tmelem na bázi MS-polymeru!!!

lepení soklu

Obklad soklu se nalepí mrazuvzdorným flexibilním lepícím tmelem s technologií low-dust šetřící okolní prostředí při zpracování, kvalitativní třídy C2T S1, max. dobou zavadnutí do 20min a max dobou zpracování do 90min, tak aby spára mezi dlažbou a soklem vyplňovaná trvale pružným tmelem byla  3-6 mm široká.  Do spáry vložíme těsnící provazec a následně zůstatek volné části spáry vyplníme trvale pružným tmelem na bázi MS-polymeru. Variantně můžeme styk dlažba - sokl vytvořit vložením rohové dilatační lišty.

V místech napojení dlažby na dveřní rám, případně jiný rám, můžeme použit soklovou lištu, která se osadí do lepícího tmele s navlečením na dlaždici a zároveň nalepí ( samolepící vrstvou) na rám. Případně jiným způsobem s dodržením  pružného a vodotěsného spoje.

vyspárování dlažby hmotou Webercolor PREMIUM

Spáry v ploše dlažby a svislé spáry soklu se spárují flexibilní spárovací hmotou s technologií PROTECT3 a PURE-CLEAN = bez možnosti výkvětů s velmi dobrou chemickou odolností na chlorovanou vodu, NaOH 2g/l, NaOH 10g/l, desinfekčním čistícím prostředkům na bázi chloranů, 2% kyselině mléčné, střední chemickou odolností proti 5% kyselině mléčné, 2% kyselině chlorovodíkové a nízkou chemickou odolností proti 5% kyselině chlorovodíkové. Minimální tloušťka spáry je 5 mm. Pod dlažbou nesmí zůstat dutá místa.

Obecné požadavky :

Veškeré práce je třeba provádět za příznivých povětrnostních podmínek a teplot. Při přípravě a zpracování  používaných hmot je třeba postupovat podle platných technických listů a dodržovat podmínky a postupy obecně platné pro provádění používaných materiálů.

Celý systém musí podléhat jedné systémové certifikované skladbě.